涂胶机操作规程

1 开机程序

A 开启总电源；

B 开启真空泵；

C 登录“PE”账户；

2、使用步骤

A选择“自动运行”，并进行设备复位；

B复位完成后点击“退出”，选择“配方编辑”;

C设置配方步数，并设置每一步时间、速度、加速度；

D保存配方，并下载，并点击 “退出”；

E选择“自动运行”，并放置基片；

F 基片表面覆盖光刻胶，并点击“启动”；

G 取下基片，完成基片涂胶；

3 关机程序

A 退出程序；

B 关闭总电源；

C 关闭真空泵；

4 注意事项

A 涂胶前确保真空泵处于开启状态；

B 基片需大于涂胶夹具外边缘；

C 定期清洗涂胶机腔体；